Cerámica Sampedro comercializa un nuevo diseño de bloque bajo la marca Termoarcilla® ECO

El bloque cerámico Termoarcilla® Eco, a base de celdillas, está especialmente diseñado para la realización de cerramientos en una sola hoja. Tiene 29 cm de espesor, densidad aparente 720 kg/m3 y una conductividad térmica de 0,174 W/mK. Reduce el consumo energético, tanto en la obra, por la simplicidad del sistema constructivo, como en el uso del edificio, por sus buenas características aislantes: la inercia térmica del muro construido consigue temperaturas interiores más estables, y por tanto menor consumo de energía en climatización. La nueva geometría de Termoarcilla® Eco mejora hasta un 20% las prestaciones térmicas de Termoarcilla® tradicional. Además su elevada resistencia mecánica (más de 125 kg/cm2) permite la ejecución de muros de carga, por lo que puede sustituir la estructura de vigas y pilares, parcial o totalmente, en edificios de hasta tres plantas. La oficina técnica de esta empresa presta asesoramiento en el proyecto, el cálculo (transmitancia térmica y cálculos estructurales) y los detalles constructivos del sistema, aportando soluciones adaptadas al CTE.

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]B_an on

.______________u

.______________..




Vínculo a la web:

 http://www.ceramicasampedro.com/noticias/termoarcilla-eco-cumple-el-cte-en-una-sola-hoja-como-cerramiento-de-fachada-en-practicamente-la-totalidad-del-territorio-espanol
