TÍTULO 3º. PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES

CAPÍTULO VI

MATERIALES

Artículo 26º
Cementos
26.1
Cementos utilizables

En el marco de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el Artículo 30º.


Tabla 26.1

Ti​po de hor​mi​gón
Tipo de cemento

Hormigón en masa
Cementos comu​nes


Cementos para usos es​pe​cia​les

Hormigón armado
Cementos comunes

Hormigón preten​sado
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D


Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente.


En la tabla 26.1, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de hormigón, se debe considerar extendida a los cementos blancos (UNE 80305:96) y a los cementos con características adicionales (de resistencia a sulfatos y/o al agua de mar, según la UNE 80303:96, y de bajo calor de hidratación, según la UNE 80306:96) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos.


Cuando el cemento se utilice como producto de inyección se tendrá en cuenta lo prescrito en 36.2.


El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especifi​caciones contenidas en el Anejo nº 4.


Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo expuesto en 30.1.


A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase resistente 32,5, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5 y 52,5R.

26.2
Suministro

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción.


Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución.


El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se reco​mien​da que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC​, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40ºC.


Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno,​ realizándose esta determinación según la UNE 80114:96.

26.3
Almacenamiento

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.


Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las característi​cas del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.


De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particu​la​res de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 88º, la resistencia mecánica a 28​ días del hormigón con él fabricado.

Artículo 27º
Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.


Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:

· exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)

( 5

· sustancias disueltas (UNE 7130:58)


( 15 gramos por litro  (15.​000 p.p​.m)

· sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), 

excepto para el cemento SR en  que se  eleva


este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)

( 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

· ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60):

· Para hormigón pretensado

( 1 gra​mo por litro (1.000 p.p.m)

· Para hormigón armado u hormigón 

en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración


( 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

· hidratos de carbono (UNE 7132:58)


0

· sustancias orgánicas solubles en


éter (UNE 7235:71)



( 15 gramos por litro (15.​000 p.p​.m)

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las normas indicadas.


Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensa​do.


Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en 30.1.

Artículo 28º
Áridos
28.1
Generalidades

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que per​mitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes característi​cas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripcio​nes Técnicas Particulares.


Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgi​cas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuen​tre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como conse​cuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documental​mente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 hasta la recepción de éstos.


Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicacio​nes distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análi​sis minera​lógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven​ga a cada caso.


En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se com​probará previamente que son esta​bles, es decir, que no contie​nen silicatos inestables ni compues​tos ferrosos.


Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxida​bles.


Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométri​cas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla.


Por su parte, el fabricante de hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en 28.3, deberá en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.

28.2
Designación y tamaños del árido

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D.


Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase más del 90% en peso (% desclasificados superiores a D menor que el 10%), cuando ade​más pase el total por el tamiz de abertura doble (% desclasificados superiores a 2D igual al 0%). Se denomina tama​ño mínimo d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase menos del 10% en peso (% desclasificados inferiores a d menor que el 10%). Véase tabla 28.2.


Tabla 28.2 Límites para los desclasificados superiores e inferiores

Desclasificados superiores

(% retenido, en peso)
Desclasificados inferiores

(% que pasa, en peso)

tamiz 2 D
tamiz D
tamiz d

0 %
< 10 %
< 10 %


Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusio​nes), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se consi​dere.


El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las di​mensiones siguientes:


a)
0,8 de la distancia hori​zontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45o con la dirección de hormigo​na​do.


b)
1,25 de la distancia en​tre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45o con la di​rección de hormigona​do.


c)
0,25 de la dimensión mí​nima de la pieza, excepto en los casos siguientes:



-
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.



-
Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

28.3
Prescripciones y ensayos

Además de lo indicado en 28.1 los áridos deberán cumplir las condi​ciones que a continuación se indi​can.

28.3.1
Condiciones físico-químicas

La cantidad de sustancias perjudi​ciales que pueden presentar los áridos no excederá de los límites indicados en la tabla 28.3.1.


Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 30.1.


Tabla 28.3.1 Limitaciones a las sustan​cias perjudiciales

SUSTANCIAS PERJUDICIALES
Cantidad máxima en

% del peso total de la muestra


Árido

fino

Árido


grueso

Terrones de arcilla,

determinados con arreglo al método de ensayo indi​cado en la UNE 713​3:58
1,00

0,25

Partículas blandas,

determinadas con arreglo al método de ensayo indi​cado en la UNE 713​4:58
_

5,00

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96​ y que flota en un líqui​do de peso específi​co 2,

determinado con arreglo al método de ensayo indica​do en la UNE 724​4:71
0,50

1,00

Compuestos totales de azufre expresados en SO=3 y referidos al árido seco,

determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la

UNE EN 1744-1:99
 1,00

1,00

Sulfatos solubles en áci​dos, expresados en SO=3 y referi​dos al árido seco,

determinados según el método de ensayo indi​cado en la UNE EN 1744-1:99
0,80
    0,80



Cloruros expresa​dos en Cl- y refe​ridos al árido seco, determina​dos con arreglo al método de ensayo indi​cado en la UNE EN 1744-1:99
hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración
0,05

0,05


hormigón pretensado
0,03

0,03


No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una propor​ción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.


No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado "a vista" (UNE 83131:90) sea inferior a:

a) 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición. Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a.

b) 80, el resto de los casos.


​No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del macha​queo de rocas calizas, entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificación del equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor de azul de metileno (UNE EN 933-9:99) sea igual o inferior a 0,60 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición, o bien igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los restantes casos.


Lo indicado en el párrafo anterior para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a los áridos  procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presenta reactividad potencial álcali-carbonato.


Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón (procedentes del cemento o de otros componentes). Para su comprobación se realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar.


Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 1 (determinación de la reactividad álcali-sílice y álcali-silicato), o el ensayo descrito en la UNE 146508:99 EX (método acelerado en probetas de mortero).


Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato).

28.3.2
Condiciones físico-mecánicas

Se cumplirán las siguientes limitaciones:

· Friabilidad de la arena (FA)
( 40


 Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la 


 UNE 83115:98EX (ensayo micro-Deval)

· Resistencia al desgaste de la grava
( 40


 Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la 


 UNE EN 1097-2:99 (ensayo de Los Ángeles)

· Absorción de agua por los áridos
( 5%

       Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90  y la 


 UNE 83134:90


La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico (método de ensayo UNE EN 1367-2:99) no será superior a la que se indica en la tabla 28.3.2.


Este ensayo, cuyo principal objeto es conocer la resistencia del árido a la helada, sólo se realizará cuando así lo indique el Pliego de Prescripcio​nes Técnicas Particulares.


Tabla 28.3.2

Áridos
Pérdida de peso con sultafo magnésico

 Fi​nos

 Gruesos
15%

18%

28.3.3
Granulometría y forma del árido

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra,​ no excederá los valores de la tabla 28.3.3.a.


Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a los áridos  procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en UNE 146507-2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presentan reactividad potencial con los álcalis del cemento.


La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en la tabla 28.3.3.b. Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en este huso podrán utilizarse en hormigones si se justifica experimentalmente que las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso.


El huso granulométrico así definido se expone en la figura 28.3.3.


La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien mediante su índice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a uno de los dos, según se indica a continuación.


El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por coeficiente de forma α de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión:



[image: image10.png]% RETENIDO

TAMICES SERIE U.N.E. - EN 933 - 2

oo~ O v ¥ o d o ~ ~83680 o & B ] S
0w 00O O Q © O o o OO ™~ O W1 <t o [aV) OO0 O O O o o o o OO OO O © (@) o o
mV_ wgs M~ O W <t (<] o L d
0 = _ 100
.-lllLl
l
10 N 90
AN
™\
20 <) 80
N 8
. N Amy
N S
30 70
N N
l’ I
\ \
/ \
40 » 60
N \
&ww /
50 N o 50
// nnv,
2\ .
60 \ 0
N \
/ .,
N\ N
70 n\/ .,,/ 30
) N
N\\ ” II
80 20
//l 11'1"
N NN TTT
N N
N /llll
90 o Sy 10
{..' 3
Illllll
100 h 0

% QUE PASA




donde:

α
Coeficiente de forma

Vi
Volumen de cada grano

di
La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distan​cia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí de entre todos los que sea posible trazar.


El índice de lajas del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 933-3:97, debe ser inferior a 35. Se entiende por índice de lajas de un árido el porcentaje en peso de áridos considerados como lajas con arreglo al método de ensayo indicado.


En caso de que el árido incumpla ambos límites, el empleo del mismo vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio.


Tabla 28.3.3.a Contenido máximo de finos en el árido

ÁRIDO
PORCENTAJE MÁXIMO QUE PASA POR EL TAMIZ 

0,063 mm
TIPOS DE ÁRIDOS

Grueso

1%
- Áridos redondeados

- Áridos de machaqueo no calizos



2%
- Áridos de machaqueo calizos

Fino

6%
- Áridos redondeados

- Áridos de machaqueo no calizos para obras      
sometidas a las clases generales de                 
exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna  clase 
específica de exposición (1)





10%
- Áridos de machaqueo calizos para obras           
sometidas a las clases generales de                 
exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase 
específica de exposición (1)

- Áridos de machaqueo no calizos para obras      
sometidas a las clases generales de                 
exposición I, IIa o IIb y no sometidas a              
ninguna clase específica de exposición (1)





15%
- Áridos de machaqueo calizos para obras           
sometidas a las clases generales de                 
exposición I, IIa o IIb y no sometidas a              
ninguna clase específica de exposición (1)



(1)
Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a.

[image: image1.wmf])

d

+

....

+

d

+

d

(

6

V

+

....

+

V

+

V

 

=

3

n

3

2

3

1

n

2

1

p

a

 Fig. 28.3.3 Huso granulométrico del árido fino


Tabla 28.3.3.b Huso granulométrico del árido fino
Límites
Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices


4 mm
2 mm
 1mm
0,5 mm
0,25 mm
0,125 mm
0,063 mm

Supe​rior
0
4
16
40
70
82
(1)

Inferior
20
38
60
82
94
100
100

(1)
Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla 28.3.3.a:


- 94% para:
- Áridos redondeados.




- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de    exposición IIIa, IIIb, IIIc,  IV o bien que estén sometidas a alguna clase          específica de exposición.


- 90% para:
- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de      exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV o bien que estén sometidas a alguna clase         específica de exposición.




- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de    exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de   exposición.


- 85% para
- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de      exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de    exposición.
28.4
Suministro

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos establecidos en 28.3.


El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la validez de la información dada.


Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:


-
Nombre del suministrador.


-
Número de serie de la hoja de suministro.


-
Nombre de la cantera.


-
Fecha de entrega.


-
Nombre del peticionario.


-
Tipo de árido.


-
Cantidad de árido suministrado.


-
Designación del árido (d/D).


-
Identificación del lugar de suministro.

28.5
Almacenamiento

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegi​dos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmen​te, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulomé​tricas.


Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almace​na​miento como durante el transporte.

Artículo 29º
Otros componentes del hormigón

También pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras.


Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 30.1.


El empleo de adiciones no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. En cuanto a los aditivos, se estará a lo dispuesto en 69.2.8.

29.1
Aditivos

Aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.


En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corro​sión de las armaduras.


En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusi​vamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes.


En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función princi​pal deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracte​rís​ticas del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.


Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiqueta​do, según la UNE 83275:89 EX.


Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98.

29.2
Adiciones

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. La presente Instrucción recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación.


Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones de cualquier tipo, y en particu​lar, las cenizas volantes, como componentes del hormigón preten​sado.


Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulveriza​dos.


El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio.


Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de la fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I.


En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso de cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en 37.3.2.

29.2.1
Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450:95:


-
Anhídrido sulfúrico (SO3), según la UNE EN 196-2:96

( 3,0%


-
Cloruros (Cl-), según la UNE 80217:91



( 0,10%


-
Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1:95


( 1%


-
Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2:96



( 5,0%


-  Finura, según la UNE EN 451-2:95





Cantidad retenida por el tamiz 45 µm




( 40%


-  Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96





a los 28 días







> 75%





a los 90 días 







> 85%


- Expansión por el método de las agujas,


  según la UNE EN 196-3:96





< 10 mm


La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%.


Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección de Obra.

29.2.2
Prescripciones y ensayos del humo de sílice


El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones:


- Óxido de silicio (SiO2), según la UNE EN 196-2:96

( 85%


- Cloruros (Cl-) según la UNE 80217:91


< 0,10%


- Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2:96

< 5%


- Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96

> 100%


Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección de Obra.

29.2.3
Suministro y almacenamiento


Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.


El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento de las características especificadas en 29.2.1 ó 29.2.2, según que la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice.

Artículo 30º
Hormigones
30.1
Composición

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras o elementos estruc​tu​rales deberá estudiarse previamen​te, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).


Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 26º, 27º, 28º y 29º. Además, el ión cloruro total aportado por los componen​tes no excederá de los siguientes límites (véase 37.4):


- Obras de hormigón pretensado

0,2% del peso del cemen​to


- Obras de hormigón armado u obras


  de hormigón en masa que contenga


  armaduras para reducir la fisuración

0,4% del peso del cemento

30.2
Condiciones de calidad

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifica​rán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particu​lares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, ta​maño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resisten​cia a tracción del hormigón, absorción, peso específi​co, compacidad, desgaste, permeabili​dad, aspecto externo, etc.


Tales condiciones deberán ser satisfechas por todas las unidades de producto componentes del total, entendiéndose por unidad de producto la cantidad de hormigón fabricada de una sola vez. Normalmente se asociará el concepto de unidad de producto a la amasada, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. En esta Instrucción se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto.


A los efectos de esta Instrucción, cualquier característica de calidad medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de determina​cio​nes (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión, realizadas sobre partes o porciones de la amasada.

30.3
Características mecánicas

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructu​ras, deberán cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º.


La resistencia del hormigón a compresión, a los efectos de esta Instrucción, se refiere a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en número igual o superior a dos, realiza​dos sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83301:91, refrentadas según la UNE 83303:84 y rotas por compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84.


En algunas obras en las que el hormigón no vaya a estar sometido a solicitacio​nes en los tres primeros meses a partir de su puesta en obra, podrá referirse la resistencia a compresión a la edad de 90 días.


En ciertas obras o en alguna de sus partes, el Pliego de Pres​cripciones Técnicas Particulares puede exigir la determinación de las resistencias a tracción o a flexotracción del hormigón, mediante ensayos normalizados.


A efectos de la presente Instrucción, se consideran hormigones de endurecimiento rápido los fabricados con cemento de clase resistente 42,5R, 52,5 ó 52,5R siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,60, los fabricados con cemento de clase resistente 32,5R ó 42,5 siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50 o bien aquellos en los que se utilice acelerante de fraguado. El resto de los casos se consideran hormigones de endurecimiento normal.

30.4
Coeficientes de conversión

Si se dispusiera solamente de resultados de ensayos efectuados sobre probetas diferentes de las cilíndricas de 15 x 30 cm o realizados a edades distintas de veintiocho días, sería necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los valores correspon​dientes a las condiciones tipo. Dichos coeficientes varían de unos hormigones a otros, lo que impide establecerlos con carácter general.


Por dicha razón, cualquier valor deducido mediante el empleo de coeficientes de conversión no tendrá mayor validez que la puramente informativa.

30.5
Valor mínimo de la resistencia

La resistencia de proyecto fck (véase 39.1) no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados.


No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, cuando el proyecto establez​ca un nivel de control reducido del hormigón en masa o armado para obras de ingeniería de pequeña importancia, en edificios de vivien​das de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros, o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas también con luces inferiores a 6,00 metros, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compre​sión fcd no superior a 10 N/mm² (véase 39.4).


En estos casos de nivel de control reducido del hormigón, la cantidad mínima de cemento en la dosificación del hormigón también deberá cumplir los requisitos de la tabla 37.3.2.a.

30.6
Docilidad del hormigón

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia; lo que se llevará a cabo por el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE 83313:90.


Según la UNE 83313:90, la consistencia del hormigón se mide por su asiento en el cono de Abrams, expresado en un número entero de centíme​tros.


En el caso de hormigones para edificación, se recomienda en general que el asiento en el cono de Abrams no sea inferior a 6 centímetros. 


Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en cono de Abrams, serán los siguien​tes:



Tipo de consistencia
    Asiento en cm




Seca


0 -  2




Plástica

3 -  5




Blanda


6 -  9




Fluida


10 - 15


El límite superior de asiento establecido para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasarse si en la fabricación del hormigón se emplean aditivos superfluidificantes.


La consistencia del hormigón utilizado será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, definiéndola por su tipo, o por el valor numérico A en cm de su asiento, con las tolerancias que se indican en la tabla 30.6.


Tabla 30.6 Tolerancias para la consistencia del hormigón

Consistencia definida por su tipo


Tipo de consistencia


Tolerancia en cm
Intervalo resultante


Seca


Plástica


Blanda


Fluida



0

±1

±1

±2
0 - 2

2 - 6

5 - 10

8 - 17

Consistencia definida por su asiento


Asiento en cm


Tolerancia en cm
Intervalo resultante

Entre 0 - 2

Entre 3 - 7

Entre 8 - 12


±1

±2

±3
A±1

A±2

A±3

Artículo 31º
Armaduras pasivas
31.1
Generalidades

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constitui​das por:

· Barras corrugadas.

· Mallas electrosoldadas.

· Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.


Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:


 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.


Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:


 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12  y 14 mm.


Para el reparto y control de la fisuración superficial podrán utilizarse, además de las mallas formadas por los diámetros anteriores, mallas electrosoldadas formadas por alambres corrugados de diámetro 4 ó 4,5 mm. Estas mallas no pueden tenerse en cuenta a los efectos de comprobación de Estados Límite Últimos.


No obstante, hasta el 31 de diciembre del año 2000, podrán utilizarse mallas electrosoldadas formadas por alambres corrugados de diámetro 4 ó 4,5 mm para la comprobación de Estados Límite Últimos.


Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 y 12 mm.


Exclusivamente, en el caso de forjados unidireccionales de hormigón donde se utilicen armaduras básicas electrosoldadas en celosía, podrán emplearse, en los elementos transversales de conexión de la celosía, además de los alambres de los diámetros antes indicados, los de 4 y 4,5 mm.


Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.


La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal. A los efectos de esta Instrucción, se considerará como límite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 100.


Se permite la utilización de alambres corrugados como componentes de mallas electrosoldadas y de armaduras básicas electrosoldadas en celosía (en este último caso, pueden también utilizarse los alambres lisos como elementos de conexión). En el caso específico de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción relativa a los mismos. Se prohíbe expresamente toda otra utilización, diferente de las anteriores, de los alambres, lisos o corrugados, como armaduras pasivas (tanto longitudinales como transversales).

31.2
Barras corrugadas

Barras corrugadas, a los efectos de esta Instrucción, son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94, y entre ellos:

-
Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 "Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la viga", una tensión media de adherencia τbm y una tensión de rotura de adherencia τbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:


- Diámetros inferiores a 8 mm:



[image: image2.wmf]6,88

 

 

bm

³

t




[image: image3.wmf]11,22

 

 

bu

³

t



- Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive:



[image: image4.wmf]f

t

0,12

 

-

 

7,84

 

 

bm

³




[image: image5.wmf]f

t

0,19

 

-

 

12,74

 

 

bu

³



- Diámetros superiores a 32 mm:



[image: image6.wmf]4,00

 

 

bm

³

t




[image: image7.wmf]6,66

 

 

bu

³

t



donde τbm y τbu se expresan en N/mm² y φ en mm.


Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 1º de esta Instrucción para otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.


A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que los resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están dentro de los límites que figuran en dicho certificado.

-
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las prescripciones de la tabla 31.2.a.

Tabla 31.2.a

Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas

Designación
Clase de acero
Límite elástico fy en N/mm² no menor que 

(1)
Carga unitaria de rotura fs en N/mm² no menor que

(1)
Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros no menor que
Relación fs/fy en ensayo  no menor que

(2) 

B 400 S
Soldable
400
440
14
1,05

B 500 S
Soldable
500
550
12
1,05

(1)
Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(2)
Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo.

-
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado  (Apartado 10.3 de la UNE 36068:94) sobre los mandriles que correspondan según la tabla 31.2.b.

Tabla 31.2.b

Diámetro de los mandriles

Designación
Doblado-desdoblado

α = 90(    β = 20(


d ( 12
12 < d ( 16
16 < d ( 25
d > 25

B 400 S
5 d
6 d
8 d
10 d

B 500 S
6 d
8 d
10 d
12 d

donde:

d
Diámetro nominal de barra

α
Ángulo de doblado

β
Ángulo de desdoblado

-
Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:94, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98).


Dado que esta Instrucción sólo contempla aceros soldables, el fabricante indicará los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

31.3
Mallas electrosoldadas

Mallas electrosoldadas, a los efectos de esta Instrucción, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36092:96.


Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras corrugadas que cumplen lo especificado en 31.2, o con alambres corrugados que cumplen las condiciones de adherencia especificadas en 31.2 y lo especificado en la tabla 31.3.


Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96 para barras y alambres corrugados respectivamente, como se establece en 31.2.

Tabla 31.3

Características mecánicas mínimas garantizadas de los alambres

Designación de los alambres
Ensayo de tracción (1)
Ensayo de 

doblado-desdoblado

α = 90( (5)

β = 20( (6)

Diámetro de mandril D’


Límite elástico

fy
N/mm²

(2)
Carga unitaria

fS
N/mm²

(2)
Alargamiento

 de rotura (%) sobre base de

 5 diámetros
Relación

fs/fy


B 500 T
500
550
        8     (3)
    1,03   (4)
       8 d   (7)

(1)
Valores característicos inferiores garantizados.

(2)
Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor nominal del área de la sección transversal.

(3)
Además, deberá cumplirse:



[image: image8.wmf]f

 

0,02

 

-

 

20

 

 

%

 

A

yi

³



donde:


A
Alargamiento de rotura


fyi
Límite elástico medido en cada ensayo

(4)
Además, deberá cumplirse:



[image: image9.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

³

 

1

 

-

 

f

f

 

 

0,1

 

-

 

1,05

 

 

f

f

yk

yi

yi

si



donde:


fyi
Límite elástico medido en cada ensayo


fsi
Carga unitaria obtenida en cada ensayo


fyk
Límite elástico garantizado

(5)
α
Ángulo de doblado.

(6)
β
Ángulo de desdoblado.

(7)
d
Diámetro nominal del alambre.

31.4
Armaduras básicas electrosoldadas en celosía

Armaduras básicas electrosoldadas en celosía, a los efectos de esta Instrucción, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36739:95 EX.


La armadura básica electrosoldada en celosía es un producto formado por tres sistemas de elementos (barras o alambres), con una estructura espacial y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica por un proceso automático.


Se compone de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales inferiores y dos elementos transversales de conexión que forman la celosía. Todos los elementos están constituidos por barras o alambres, que deben ser corrugados en el caso de los elementos superior e inferiores, y pueden ser lisos o corrugados en el caso de los elementos de conexión.


Los elementos que conforman las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos indicados en 31.2 cuando se trate de barras corrugadas y los contenidos en la tabla 31.3 cuando se trate de alambres, lisos o corrugados. Los alambres corrugados deberán cumplir, además, las condiciones de adherencia especificadas en 31.2.


Los paquetes de armaduras deben llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) identificados conforme a lo que se especifica en la UNE 36739:95 EX. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96 para barras y alambres corrugados, respectivamente, como se establece en 31.2.

31.5
Suministro

Se distinguen los casos de suministro de productos certificados y no certificados.

31.5.1
Productos certificados

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º de esta Instrucción, cada partida (90.1) de acero acreditará que está en posesión del mismo y, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en esta Instrucción.


El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida.

31.5.2
Productos no certificados

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el sentido expuesto en el apartado anterior cada partida (90.1) deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el Artículo 1º de esta Instrucción para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. Además, irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia.

31.6
Almacenamiento

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.


Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.


En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

Artículo 32º
Armaduras activas
32.1
Generalidades

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la fuerza del pretensado.


Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras o cordones. La definición de estos elementos es la siguiente:


-
Alambre: Producto de sección maciza, procedente de un estirado en frío o trefilado de alambrón que normalmente se suministra en rollo.


-
Barra: Producto de sección maciza, que se suministra solamente en forma de elementos rectilíneos.


-
Cordón de 2 ó 3 alambres: Conjunto formado por dos o  tres  alambres  de igual diámetro nominal d, todos ellos arrollados helicoidalmente, con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común (véase la UNE 36094:97).


-
Cordón de 7 alambres: Conjunto formado por seis alambres de igual diámetro nominal d, arrollados helicoidalmente, con igual paso y en el mismo sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto cuyo diámetro estará comprendido entre 1,02 d y 1,05 d (véase la UNE 36094:97).


Se denomina "tendón" al conjunto de las armaduras paralelas de pretensado que, alojadas dentro de un mismo conducto, se consideran en los cálculos como una sola armadura. En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón, cada una de las armaduras individuales.

32.2
Características mecánicas

A los efectos de esta Instrucción, las características fundamentales que se utilizan para definir la calidad de los aceros de las armaduras activas son las siguientes:


a) Diagrama tensión-deformación (carga unitaria-alargamiento, en porcentaje).


b) Carga unitaria máxima a tracción (fmáx).


c) Límite elástico (fy).


d) Alargamiento remanente concentrado de rotura (εu).


e) Alargamiento bajo carga máxima (εmáx).


f) Módulo de elasticidad (Es).


g) Estricción (η), expresada en porcentaje.


h) Aptitud al doblado alternativo (sólo para alambres).


i) Relajación.


j) Resistencia a la fatiga.


k) Susceptibilidad a la corrosión bajo tensión.


l) Resistencia a la tracción desviada (sólo para cordones de diámetro nominal     igual o superior a 13 mm).


Los fabricantes deberán garantizar, como mínimo, las características indicadas en b), c), e), f), h) e i).

32.3
Alambres

Alambres de pretensado, a los efectos de esta Instrucción, son aquellos que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36094:97. Sus características mecánicas, obtenidas a partir del ensayo a tracción realizado según la UNE 7474:92, deberán cumplir las siguientes prescrip​ciones:

· La carga unitaria máxima fmáx no será inferior a los valores que figuran en la tabla 32.3.a.


Tabla 32.3.a

Designación
Serie de diámetros no​mi​nales, en mm
Carga unitaria máxima fmáx en N/mm² no menor que

Y 1570 C
9,4 - 10,0
1.570

Y 1670 C
7,0 - 7,5 - 8,0
1.670

Y 1770 C
3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1.770

Y 1860 C
4,0 - 5,0
1.860


-
El límite elástico fy estará comprendido entre el 0,85 y el 0,95 de la carga unitaria máxima fmáx. Esta relación deberán cumplirla no sólo los valores mínimos garantiza​dos, sino también los correspondientes a cada uno de los alambres ensayados.


-
El alargamiento bajo carga máxima medido sobre una base de longitud igual o superior a 200 mm no será inferior al 3,5 por 100. Para los alambres destinados a la fabricación de tubos, dicho alargamiento será igual o superior al 5 por 100.


-
La estricción a la rotura será igual o superior al 25 por 100 en alambres lisos y visible a simple vista en el caso de alambres grafilados.



-
El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante con una tolerancia de ±7 por 100.


En los alambres de diámetro igual o superior a 5 mm o de sección equivalen​te, la pérdida de resistencia a la tracción después de un doblado-desdoblado, realizado según la UNE 36461:80 no será superior al 5 por 100.


El número mínimo de doblados-desdoblados que soportará el alambre en la prueba de doblado alternativo reali​zada según la UNE 36461:80 no será inferior a:


- Para alambres destinados a obras hidráu​licas o


  sometidos a ambiente corrosivo
7


- En los demás casos
3


La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20o ± 1o C, y para una tensión inicial igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima garantizada, determinada según la UNE 36422:85, no será superior al 2 por 100 (alambres enderezados y con tratamiento de estabilización)


Los valores del diámetro nominal, en milímetros, de los alambres se ajustarán a la serie siguiente:


3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4 - 10


Las características geométricas y ponderales de los alambres de pretensado, así como las tolerancias corres​pondientes, se ajustarán a lo especificado en la UNE 36094-2:97.

32.4
Barras

Las características mecánicas de las barras de pretensado, deducidas a partir del ensayo de tracción realizado según la UNE 7474:92 deberán cumplir las siguientes prescripciones:

· La carga unitaria máxima fmáx no será inferior a 980 N/​mm2.

· El límite elástico fy, estará comprendido entre el 75 y el 90 por 100 de la carga unitaria máxima fmáx. Esta relación deberán cumplirla no sólo los valores mínimos garantizados, sino también los corres​pondien​tes a cada una de las barras ensayadas.

· El alargamiento bajo carga máxima medido sobre una base de longitud igual o superior a 200 mm no será inferior al 3,5 por 100.

· El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante con una tolerancia del ± 7 por 100.


Las barras soportarán sin rotura ni agrietamiento el ensayo de doblado especificado en la UNE 7472:89.


La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20o ± 1o C y para una tensión inicial igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima garantizada, no será superior al 3 por 100. El ensayo se realizará según la UNE 36422:85.

32.5
Cordones

Cordones, a los efectos de esta Instrucción, son aquéllos que cumplen las los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36094:97. Sus características mecánicas, obtenidas a partir del ensayo a tracción realizado según la UNE 7326:88, deberán cumplir las siguientes prescripciones:


- La carga unitaria máxima fmáx no será inferior a los valores que figuran en la tabla 32.5.a en el caso de cordones de 2 ó 3 alambres y 32.5.b en el caso de cordones de 7 alambres.


Tabla 32.5.a  Cordones de 2 ó 3 alambres

Designación
Serie de diámetros 

nomina​les, en mm
Carga unitaria má​xima 

fmáx en N/mm2 

no menor que:

Y 1770 S2
5,6 - 6,0
1.770

Y 1860 S3
6,5 - 6,8 - 7,5
1.860

Y 1960 S3
5,2
1.960

Y 2060 S3
5,2
2.060


Tabla 32.5.b  Cordones de 7 alambres

Designación
Serie de diámetros 

nominales, en mm
Carga unitaria máxima fmáx 

en N/mm2 

Y 1770 S7
16,0
1.770

Y 1860 S7
9,3 - 13,0 - 15,2 - 16,0
1.860

· El límite elástico fy estará comprendido entre el 0,88 y el 0,95 de la carga unitaria máxima fmáx. Esta limita​ción deberán cumplirla no sólo los valores mínimos garantizados, sino también cada uno de los elementos ensayados.

· El alargamiento bajo carga máxima, medido sobre una base de longitud igual o superior a 500 mm, no será inferior al 3,5 por 100.

· La estricción a la rotura será visible a simple vista.

· El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante, con una tolerancia de ± 7 por 100.

· La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20 ±1oC, y para una tensión inicial igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima garanti​za​da, determinada según la UNE 36422:85, no será superior al 2 por 100.


El valor del coeficiente de desviación D en el ensayo de tracción desviada (UNE 36466:91) no será superior a 28, para los cordones con diámetro nominal igual o superior a 13 mm.


Las características geométricas y ponderales, así como las correspondientes tolerancias, de los cordones se ajustarán a lo especificado en la UNE 36094-3:97.


Los alambres utilizados en los cordones soportarán el número de doblados y desdoblados indicados en 32.3.

32.6
Suministro

Los alambres se suministrarán en rollos en los que el diámetro del bobinado no será inferior a 250 veces el del alambre y, al dejarlos libres en una superficie horizon​tal lisa, presentarán una flecha inferior a 30 mm en una base de 1 m, en cualquier punto del alambre.


Los rollos suministrados no contendrán soldaduras realizadas después del tratamiento térmico anterior al trefilado.


Las barras se suministrarán en trozos rectos.


Los cordones de 2 ó 3 alambres se suministrarán en rollos cuyo diámetro interior será igual o superior a 600 mm.


Los cordones de 7 alambres se suministrarán en rollos, bobinas o carretes que, salvo acuerdo en contrario, contendrán una sola longitud de fabricación de cordón; y el diámetro interior del rollo o del núcleo de la bobina o carrete no será inferior a 750 mm.


Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro, contami​nación, grasas, etc.

32.6.1
Productos certificados

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE ambos en el sentido expuesto en el artículo 1º de esta Instrucción, cada partida (90.1) de acero acreditará que está en posesión del mismo, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en 32.3, 32.4 y 32.5 que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en esta Instrucción.


El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida.

32.6.2
Productos no certificados

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE en el sentido expuesto en el apartado anterior, cada partida (90.1) de acero deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a las características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el Artículo 1º de esta Instrucción para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en 32.3, 32.4 y 32.5, según el caso.

32.7
Almacenamiento

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacena​miento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc.


Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conserva​ción y posterior adherencia.


Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.


El estado de superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, especialmente después de un prolonga​do almacenamiento en obra o taller, con el fin de asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales.

Artículo 33º
Sistemas de pretensado

El suministrador del sistema de pretensado deberá facilitar un informe técnico en el que se hagan constar todos los datos que, en relación con su sistema, sea preciso conocer para poder llevar a cabo correctamente tanto el proyecto como la ejecución de las obras.


Los sistemas de pretensado cumplirán lo especificado en la UNE 41184:90.


Cada tipo de anclaje requiere utilizar un equipo de tesado. En general se utilizará el recomendado por el suministrador del sistema.


Todos los aparatos utilizados en las operaciones de tesado deberán encontrar​se en buen estado con objeto de que su funcio​namiento no ofrezca peligro alguno.


Los aparatos de medida incorporados al equipo de tesado, permitirán efectuar las correspondientes lecturas con una precisión del 2%. Deberán contrastarse cuando vayan a empezar a utilizarse y, posteriormente, cuantas veces sea necesario.


En los bancos de prefabricación de piezas con armaduras pretesas ancladas por adherencia, el tesado deberá efectuarse por medio de dispositivos debidamente experimen​tados.

Artículo 34º
Dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas
34.1
Características de los anclajes

Los anclajes deben ser capaces de retener eficazmente los tendones, resistir su carga unitaria de rotura y transmitir al hormigón una carga al menos igual a la máxima que el correspondiente tendón pueda proporcionar. Para ello deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)
El coeficiente de eficacia de un tendón anclado será al menos igual a 0,92 en el caso de tendones adherentes y a 0,96 en el caso de tendones no adherentes.

b)
Los sistemas de anclaje por cuñas serán capaces de retener los tendones de tal forma que, una vez finalizada la penetración de cuñas, no se produzcan deslizamientos respecto al anclaje.

c)
Cuando se prevean efectos de fatiga o grandes variaciones de tensión se utilizarán anclajes adecuados capaces de resistir, sin romperse, tales acciones.


El diseño de las placas y dispositivos de anclaje deberá asegurar la ausencia de puntos de desviación, excentricidad y pérdida de ortogonalidad entre tendón y placa.


Los ensayos necesarios para la comprobación de estas características serán los que figuran en la UNE 41184:89.


El fabricante o suministrador de los anclajes justificará y garantizará sus características, mediante un certificado expedido por un laboratorio especializado e independiente del fabricante, precisando las condiciones en que deben ser utilizados. En el caso de anclajes por cuñas, deberá hacer constar, especialmente, la magnitud del movimiento conjunto de la armadura y la cuña, por ajuste y penetración.


Los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo y riguroso y fabricarse de modo tal que, dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, todas las piezas resulten intercambiables. Además deben ser capaces de absorber, sin menoscabo para su efectividad, las tolerancias dimensionales establecidas para las secciones de las armaduras.

34.2
Empalme

Los elementos de empalme de las armaduras activas deberán cumplir las mismas condiciones exigidas a los anclajes en cuanto a resistencia y eficacia de retención.

34.3
Suministro y almacenamiento

Los anclajes y empalmes deben entregarse convenientemente protegi​dos para que no sufran daños durante su transporte, manejo en obra y almacenamien​to.


Deberán guardarse convenientemente clasificados por tamaños y se adoptarán las precauciones necesarias para evitar su corrosión o que puedan ensuciarse o entrar en contacto con grasas, aceites no solubles, pintura o cualquier otra sustancia perjudi​cial.

Artículo 35º
Vainas y accesorios

En los elementos estructurales con armaduras postesas es necesario disponer conductos adecuados para alojar dichas armaduras. Para ello, lo más frecuente es utilizar vainas que quedan embebidas en el hormigón de la pieza, o se recuperan una vez endurecido éste.


Las vainas metálicas son las más frecuentemente utilizadas. En general, se presentan en forma de tubos metálicos, con resaltos o corrugaciones en su superficie exterior, para favorecer su adherencia al hormigón y aumentar su rigidez. Deberán presentar una resistencia suficiente al aplastamiento, para que no se deformen o abollen durante su manejo en obra, bajo el peso del hormigón fresco, la acción de golpes accidentales, etc. Asimismo, deberán soportar el contacto con los vibradores internos, sin riesgo de perforación.


En ningún caso deberán permitir que penetre en su interior lechada de cemento o mortero durante el hormigonado. Por ello, los empalmes, tanto entre los distintos trozos de vaina como entre ésta y los anclajes, habrán de ser perfectamente estancos. 


El diámetro interior de la vaina, habida cuenta del tipo y sección de la armadura que en ella vaya a alojarse, será el adecuado para que pueda efectuarse la inyección de forma correcta.


Los accesorios más utilizados son: 

· Tubo de purga o purgador. Pequeño segmento de tubo que comunica los conductos de pretensado con el exterior y que se coloca, generalmente, en los puntos altos y bajos de su trazado para facilitar la evacuación del aire y del agua del interior de dichos conductos y para seguir paso a paso el avance de la inyección. También se le llama respiradero.

· Boquilla de inyección. Pieza que sirve para introducir el producto de inyección en los conductos en que se alojan las armaduras activas.

· Separador. Pieza generalmente metálica o de plástico que, en algunos casos, se emplea para distribuir uniformemente dentro de las vainas las distintas armaduras constituyentes del tendón.

· Trompeta de empalme. Es una pieza, de forma generalmente troncocónica, que enlaza la placa de reparto con la vaina.

· Tubo matriz. Tubo, generalmente de polietileno, de diámetro exterior algo inferior al interior de la vaina que se dispone para asegurar la suavidad del trazado.


En algunos sistemas de pretensado la trompeta está integrada en la placa de reparto y su forma es característica.


El suministro y almacenamiento de las vainas y sus accesorios se realizará adoptando precauciones análogas a las indicadas por las armaduras.

Artículo 36º
Productos de inyección
36.1
Generalidades

Con el fin de asegurar la protección de las armaduras activas contra la corrosión, en el caso de tendones alojados en conduc​tos o vainas dispuestas en el interior de las piezas, deberá procederse al relleno de tales conductos o vainas, utilizando un producto de inyección adecuado.


Los productos de inyección estarán exentos de sustancias tales como cloruros, sulfuros, nitratos, etc., que supongan un peligro para las armaduras, el propio material de inyección o el hormigón de la pieza.


Los productos de inyección pueden ser adherentes o no, debiendo cumplir, en cada caso, las condiciones que se indican en 36.2 y 36.3.

36.2
Productos de inyección adherentes

En general, estos productos estarán constituidos por lechadas o morteros de cemento y sus componentes deberán cumplir las siguien​tes condiciones:

· El cemento será Portland, del tipo CEM I. Para poder utilizar otros tipos de cementos será precisa una justifi​cación especial.

· El agua no tendrá un pH inferior a 7.

· Cuando se utilicen áridos para la preparación del material de inyección, deberán estar constituidos por granos silíceos o calcáreos, exentos de iones ácidos y de partícu​las laminares tales como las de mica o pizarra.

· Podrán utilizarse aditivos si se demuestra, mediante los oportunos ensayos, que su empleo mejora las características del producto de inyección, por ejemplo, aumentando la facilidad de su puesta en obra, reduciendo la tendencia a la decantación, sirviendo como aireante o para provocar una expansión controlada de la lechada. En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta lo indicado en el segundo párrafo de 36.1.

· La relación agua/cemento deberá ser la más baja posible compati​ble con la necesidad de obtener la fluidez precisa para poder realizar la inyección de forma adecuada.

· La exudación del mortero o lechada de inyección, determina​da según se indica en el "Método de ensayo para determinar la estabilidad de la inyec​ción" descrito en el Anejo nº6 de la presente Instruc​ción, no debe exceder del 2%, en volumen, transcu​rridas tres horas desde la prepara​ción de la mezcla. En casos excepcionales podrá admitirse hasta un 4%, como máximo. Además, el agua exudada deberá reabsorberse pasadas veinticua​tro horas.

· La reducción de volumen de la mezcla no excederá del 3%, y la expansión volumétrica eventual será inferior al 10%. Estos valores se determinarán de acuerdo con lo indicado en el mismo "Método de ensayo para determinar la  estabilidad de la inyec​ción" citado en el párrafo anterior.

· La resistencia a compresión, a 28 días, de la mezcla de inyec​ción no será inferior a 30 N/mm2 (véase Artículo 98º).


Aparte de las lechadas y morteros de cemento, podrán utilizarse otros materiales como productos de inyección adherentes, siempre que se justifique su adecuación mediante ensayos de suficiente garantía.

36.3
Productos de inyección no adherentes

Estos productos están constituidos por betunes, mástiques bitumino​sos, grasas solubles o, en general, cualquier material adecuado para proporcionar a las armaduras activas la necesaria protección sin que se produzca adherencia entre éstas y los conductos.


Para poder autorizar su utilización será preciso que se hayan realizado previamente los oportunos ensayos que garanticen su idoneidad.




VI - 2

_1013838012

_1046698183

_1046698194

_1046697073

_1013838010

_1013838011

_1013838008

_1013838009

_1013838007

