CAPÍTULO XV

CONTROL DE MATERIALES

Artículo 81º
Control de los componentes del hormigón


En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando disponga de un Control de Producción según Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspon​diente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.


El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera:

a)
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción (obras públicas o edificación), no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componen​tes del hormigón.


Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o anulados, para su publicación.

b)
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de recepción en obra de sus materiales componentes.


Los hormigones fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de un distintivo reconocido o un certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1ª, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a).

c)
En otros casos, no contemplados en a) ó b), se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes de este Artículo

81.1
Cemento

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y al certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º


En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central

de hormigonado u obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado.

81.1.1
Especificaciones

Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.


No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompa​ñadas del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2.

81.1.2
Ensayos

La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos.


Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según el Artículo 26º.


Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo estableci​das en la referida Instrucción.


Cuando al cemento pueda eximirsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos parrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de identaficación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean.


En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.

81.1.3
Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la parti​da de cemento.

81.2
Agua de amasado

81.2.1
Especificaciones

Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripcio​nes Técnicas Particulares.

81.2.2
Ensayos

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º.

81.2.3
Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de las especifica​ciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para amasar hormigón, salvo justifi​cación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

81.3
Áridos

81.3.1
Especificaciones

Son las del Artículo 28º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripcio​nes Técnicas Particulares.

81.3.2
Ensayos

Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse  emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmen​te acreditado, se realizarán los ensayos de identifica​ción mencionados en 28.1. y los correspon​dientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométri​cas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3.


Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación.

81.3.3
Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.


El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en tal circuns​tancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento.

81.4
Otros componentes del hormigón
81.4.1
Especificaciones

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.


No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correcta​men​te etiquetados y acompañados de la garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 29.1.


En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados  de los ensayos prescritos en 29.2.

81.4.2
Ensayos
a)
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los procedimien​tos recogidos en UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97.


Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y tipos de aditivos admisibles en la obra. La constancia de las características de composición y calidad serán garantizadas por el fabricante correspon​diente.

b)
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior.

c)
Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de la obra.

d)
Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.

81.4.3
Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones.


Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra.

Artículo 82º
Control de la calidad del hormigón


El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según 81.3, o de otras características especifica​das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.


El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los Artículos 83º a 89º siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83300:84.


Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física.


Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control.

Artículo 83º
Control de la consistencia del hormigón

83.1
Especificaciones

La consistencia será la especificada en el Pliego de Pres​crip​ciones Técnicas Particulares, o la indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones en los que la consis​tencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams.

83.2
Ensayos

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con UNE 83313:90.


- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resis​tencia.


- En los casos previstos en 88.2. de esta Instrucción (control reducido).


- Cuando lo ordene la Dirección de Obra.

83.3
Criterios de aceptación o rechazo

Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmé​tica de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspon​diente.


Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida dentro de la tolerancia.


El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.

Artículo 84º
Control de la resistencia del hormigón


Independientemente de los ensayos de control de materiales componen​tes y de la consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamen​te y los que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula​res, los ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter precep​tivo, son los indicados en el Artículo 88º.


Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere el Artículo 89º.


Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de ensayos previos o ensayos caracte​rísticos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º respectivamente.


Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.

Artículo 85º
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón


A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, se llevarán a cabo los siguientes controles:

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitacio​nes de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2.

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2.

85.1
Especificaciones

En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación agua/cemento.


El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra.

85.2
Controles y ensayos

El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra.


El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con       carácter previo al inicio de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo.


En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación que incluirá, al menos los siguientes puntos :

· Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra.

· Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra.

· Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90,  efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.

· Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos anteriores.


Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra.


Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador.


En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81o, y siempre que se incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados anteriormente.

85.3
Criterios de valoración 

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio :



- las profundidades máximas de penetración: 

[image: image1.wmf]Z

 

 

Z

 

 

Z

3

2

1

£

£




- las profundidades medias de penetración:  


[image: image2.wmf]T

 

 

T

 

 

T

3

2

1

£

£



El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:



[image: image3.wmf]mm

 

65

 

 

Z

      

mm

 

50

 

 

3

Z

 

+

 

Z

 

+

 

Z

 

=

 

Z

3

3

2

1

m

£

£




[image: image4.wmf]mm

 

40

 

 

T

     

mm

 

30

 

 

3

T

 

+

 

T

 

+

 

T

 

=

 

T

3

3

2

1

m

£

£


Artículo 86º
Ensayos previos del hormigón


Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 68o. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos.


Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosifica​ción que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.


De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resis​tencia media en el laboratorio fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la resisten​cia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto.

Artículo 87º
Ensayos característicos del hormigón


Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia caracterís​tica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto.


Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad.


Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios:



[image: image5.wmf]x

 

 

.....

 

 

x

 

 

x

6

2

1

£

£

£



El ensayo característico se considerará favorable si se verifi​ca:



[image: image6.wmf]f

 

 

x

 

-

 

x

 

+

 

x

ck

3

2

1

³



En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes.


En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correccio​nes y retrasándo​se el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuen​cia de nuevos ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de fabricación aceptable.

Artículo 88º
Ensayos de control del hormigón

88.1
Generalidades

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resis​tencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto.


El control podrá realizarse según las siguientes modalidades.

Modalidad 1
- Control a nivel reducido

Modalidad 2
- Control al 100 por 100, cuando se conozca la resisten​cia de todas las    amasadas.

Modalidad 3
- Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la               resistencia de una fracción de las amasadas que se co​locan.


Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conserva​das, y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.


Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 y disposi​cio​nes que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios.

88.2
Control a nivel reducido

En este nivel el control se realiza por medición de la consis​tencia del hormigón, fabricado de acuerdo con dosificaciones tipo.


Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determina​ciones espaciadas a lo largo del día, se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90.


De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspon​diente constancia escrita, a través de los valores obtenidos y decisio​nes adoptadas en cada caso.


Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.


No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de exposición III y IV, según 8.2.2.

88.3
Control al 100 por 100

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resisten​cia característica real, según 39.1.


Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest.
88.4
Control estadístico del hormigón

Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado.


A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal.


En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condicio​nes:

· Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser satis​factorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de obra.

· El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla 88.4.a.

· En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.


Tabla 88.4.a.


Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control

Límite supe​rior
TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES


Estructuras que tienen elementos

comprimidos

(pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.)
Estructuras que tienen únicamente elementos someti​dos a flexión (forjados de hormigón con pilares metálicos, tableros, muros de contención, etc.)
Macizos (zapa​tas,

estri​bos de puen​te,

bloques, etc.)

Volumen de

hormigón
100 m3
100 m3
100 m3

Número de

amasadas (1)
50
50
100

Tiempo de

hormigonado
2 semanas
2 semanas
1 semana

Superficie

construida
500 m2
1.000  m2
---

Número de

plantas
2
2
---

(1)
Este límite no es obligatorio en obras de edificación


El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de amasada en 30.2.) siendo:


Si
fck ( 25 N/mm²:


N ( 2



25 N/mm2 < fck ( 35 N/mm2:
N ( 4



fck > 35 N/mm2:

N (  6


Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos, a una determinación.


Ordenados los resultados de las determinaciones de resisten​cia de las N amasadas controladas en la forma:




[image: image7.wmf]x

 

......

 

x

 

......

 

x

 

 

x

N

m

2

1

£

£

£

£

£



Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes expresiones:


Si 
[image: image8.wmf]x

.

K

 

=

 

f

 

6;

<

N

1

N

est



Si 
[image: image9.wmf]x

.

K

x

-

1

-

m

x

...+

+

x

+

x

 

2

=

f

 

6;

N

1

N

m

1

-

m

2

1

est

<

/

³


donde:

KN
Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación en que se fabrique el hormi​gón.

x1
Resistencia de la amasada de menor resistencia.

m
N/2 si N es par.

m
(N-1)/2 si N es impar.


En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente:

· Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B ó C) que proponga el Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de producción.

· Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente.

· Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente.

· Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos,  pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN.


Tabla 88.4.b.


Valores de KN
N
HORMIGONES FABRICADOS EN CEN​TRAL
OTROS

CASOS


CLASE A
CLASE B
CLASE C



Recorrido

relativo

máximo, r
KN
Recorrido

relativo

máximo, r
KN
Recorri​do

relativo

máximo, r
KN




Con Sello o Marca de Calidad
Sin Sello o Marca de Calidad






2
0,29
0,93
0,90
0,40
0,85
0,50
0,81
0,75

3
0,31
0,95
0,92
0,46
0,88
0,57
0,85
0,80

4
0,34
0,97
0,94
0,49
0,90
0,61
0,88
0,84

5
0,36
0,98
0,95
0,53
0,92
0,66
0,90
0,87

6
0,38
0,99
0,96
0,55
0,94
0,68
0,92
0,89

7
0,39
1,00
0,97
0,57
0,95
0,71
0,93
0,91

8
0,40
1,00
0,97
0,59
0,96
0,73
0,95
0,93


Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:

· La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13.

· La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16.

· La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20.

· Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ comprendido entre 0,20 y 0,25.

88.5
Decisiones derivadas del control de resistencia

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest ( fck tal lote se aceptará.


Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procederá como sigue:

a) Si fest ( 0,9 fck, el lote se aceptará.

b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos.

· Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el Proyecto.

· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 89o, y realizando en su caso un estudio análogo al menciona​do en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resis​tencia obteni​dos.

· Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2.  La carga de ensayo podrá exceder el valor caracte​rís​tico de la carga tenida en cuenta en el cálculo.


En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio.


Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá consultar con el Proyectis​ta y con Organismos especializa​dos.

Artículo 89º.
Ensayos de información complementaria del hormigón


Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instruc​ción en los Artículos 72o y 75o y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra.


Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos de control (ver Artículo 88o), pero conservando las probetas no en condiciones normaliza​das, sino en las que sean lo más parecidas posible a aqué​llas en las que se encuentra el hormigón cuya resisten​cia se pretende estimar.

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endure​ci​do (método de ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción.

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como comple​mento de los anteriormente descritos y debidamente correla​cionados con los mismos.


La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a cargo de personal especializado.

Artículo 90º
Control de la calidad del acero

90.1
Generalidades

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:


- Control a nivel reducido.


- Control a nivel normal.


En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las armaduras activas como para las pasivas.


 A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma clase de acero (aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible.


No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompaña​das del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º.


El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no esté certificado,(Artículo 31º o 32º, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura.

90.2
Control a nivel reducido

Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material.


En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31º o 32º, en su caso) y se utilizará como resistencia de cálculo el valor (ver 38.3):



[image: image10.wmf]g

s

yk

f

 

0,75



El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro:

· Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizán​dose dos comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.

· Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.

90.3
Control a nivel normal

Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2.


En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras.

90.3.1
 Productos certificados 

Para aquellos aceros que esten certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.


A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.


Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:


-
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

· Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Artículo 32º (armaduras activas), según sea el caso.

· En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométri​cas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2.

· Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.


-
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol​dadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.


-
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

90.3.2
 Productos no certificados

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.


En el caso de productos que no cumplan las condiciones incluidas en 90.3.1, se procederá de la siguiente forma:


-
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:



-
Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Artículo 32º (armaduras pasivas) según sea el caso.



-
En el caso de barras corrugadas, comprobar que las características geométri​cas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles estableci​dos en el certificado específico de adherencia según 31.2.



-
Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdobla​do, indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.


-
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol​dadas, se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arranca​miento del nudo soldado según UNE 36462:80.


-
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4.


En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra correspondiente.

90.4
Comprobación de la soldabilidad

En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.

a)
Soldadura a tope


Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a soldar.


De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera:



-
Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de rotura garantizada.




De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento corres​pondientes resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior.




La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces la longitud de la oliva.

· Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la Tabla 31.2.b. 

b)
Soldadura por solapo


Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso.


Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal.

c)
Soldadura en cruz


Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas de ese diámetro, y proceden​tes de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal.


Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino.

d)
Otro tipo de soldaduras


En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en obra.

90.5
Condiciones de aceptación o rechazo de los aceros

Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección de Obra.

a)
Control a nivel reducido


Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comproba​ciones que han sido realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfacto​rias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no satisfacto​rio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspon​dientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada.


Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La apari​ción de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar toda la partida a la que corres​ponda la misma.

b)
Control a nivel normal


Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.


-
Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido.


-
Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condi​ción suficiente para que se rechace el lote corres​pondien​te.


-
Ensayos de doblado-desdobla​do: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.


-
Ensa​yos de tracción para determi​nar el limite elástico, la carga de rotura y el alarga​miento en rotura: Mien​tras los resultados de los ensayos sean satisfacto​rios, se aceptarán las barras del diámetro correspon​diente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasifica​das en lotes correspondientes a las diferen​tes partidas suministra​das, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfacto​rios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfac​torio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben compro​barse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garanti​zado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario​ el lote será recha​zado.


-
Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operacio​nes de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.

Artículo 91º
Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas


Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º.


Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante el proceso de penetración de la cuña.


El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes:

· Seis por cada partida recibida en obra.

· El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada pieza o parte de obra.


Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condicio​nes de almacena​miento puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse nuevamente su estado antes de su utilización.

Artículo 92º
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado


Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 35º, y de la documenta​ción técnica que indique las condiciones de utilización.


Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la estanquidad de éstas, etc.


En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas que puedan afectar a la estanquidad de las vainas.


Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas.


En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no produci​rán acodalamien​tos de las armaduras o dificultad importante al paso de la inyección.


En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad o de cual​quier otro tipo.

Artículo 93º
Control de los equipos de tesado


Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instru​mentos de medida (manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan en las armaduras activas.


Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión.


El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado independiente de él, en los siguientes casos:

· Antes de utilizarlo por primera vez.

· Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumen​tos propios del equipo.

· Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discre​pen de los previstos en cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º.

· Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde la última contrastación.

· Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones.

· Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal.


Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante.

Artículo 94º
Control de los productos de inyección


Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el Artículo 36º.


Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º.


En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que se piensa emplear en la obra produce en las característi​cas de calidad de la lechada o mortero, de manera que se cumplan las especifica​ciones de 29.1. Se habrán de tener en cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes.




XV-19

_1013836082

_1013836087

_1013836091

_1048341713

_1013836096

_1013836089

_1013836086

_1013836079

_1013836080

_1013836077

